附件2

浙江省建设领域禁止和限制使用技术公告

一、禁止类技术与产品

| 技术类别 | 序号 | 技术与产品名称 |
| --- | --- | --- |
| 建筑门窗 及配件 | 1 | 未增塑聚氯乙烯（PVC-U）单腔结构型材的塑料窗 |
|  | 2 | 非硅化密封毛条 |
|  | 3 | 非滚动轴承式滑轮 |
|  | 4 | 用于门窗、幕墙型材的聚氯乙烯(PVC)隔热条、密封条 |
|  | 5 | 用于干挂、石材、幕墙的斜插入式挂件和T型挂件 |
| 给排水器具 及管道 | 6 | 座便器(冲水量＞9升/次) |
|  | 7 | 上导向直落式水箱配件 |
|  | 8 | 螺旋升降式铸铁水嘴 |
|  | 9 | 二次生活供水用屋顶混凝土水箱、普通钢板水箱 |
|  | 10 | 硬聚氯乙烯（UPVC）给水管材、管件 |
|  | 11 | 灰口铸铁给水管 |
|  | 12 | 冷镀锌给水管 |
|  | 13 | 水封深度小于50mm的地漏 |
| 建筑墙体 及 屋面材料 | 14 | 非耐碱玻纤生产的GRC轻质隔墙板 |
|  | 15 | 手工成型的GRC轻质隔墙板 |
|  | 16 | 非蒸压养护加气混凝土砌块和手工切割生产的加气混凝土砌块 |
|  | 17 | 菱镁类复合保温墙板 |
|  | 18 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温面砖饰面系统 |
|  | 19 | 体积吸水率大于20%的保温材料 |
|  | 20 | 强度等级低于MU2.5的空心砖( 砌块 ) |
|  | 21 | 以石棉为原料的建材制品 |
| 防水材料 | 22 | 石油沥青纸胎油毡 |
|  | 23 | 沥青复合胎柔性防水卷材、胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材、胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材、胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 |
|  | 24 | 煤焦油类防水材料（防水卷材、防水涂料、密封材料） |
| 涂料 及 粘结 材料 | 25 | 溶剂型内、外墙涂料 |
|  | 26 | 溶剂型内、外墙粘结剂 |
|  | 27 | 聚乙烯醇缩甲醛类涂料、腻子、粘结剂 |
|  | 28 | 氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液类外墙涂料 |
|  | 29 | 聚丙烯酰胺类建筑胶粘剂 |
| 外加剂 | 30 | 氧化钙类混凝土膨胀剂 |
|  | 31 | 总碱量0.75%以上且掺入量占胶凝材料用量8%以上的膨胀剂 |
|  | 32 | 以松香皂化热聚物为主要成份的砂浆添加剂 |
| 施工 及 机具 | 33 | 纤维板模板 |
|  | 34 | 脲醛树脂生产的竹、木胶合板模板 |
|  | 35 | 扣件式钢管悬挑卸料平台 |
|  | 36 | 扣件式钢管井架 |
|  | 37 | 钢管悬挑梁脚手架 |
|  | 38 | 大模板悬挂脚手架 |
|  | 39 | 单轨井架物料提升机 |
|  | 40 | 井架简易塔式起重机 |
|  | 41 | 上回转非自升式塔式起重机 |
|  | 42 | 自制简易的或用摩擦式卷扬机驱动的钢丝绳式物料提升机 |
|  | 43 | QTG20、QTG25、QTG30等型号的塔式起重机 |
|  | 44 | 非标钢管脚手架扣件：材质KTH330-08牌号的可锻铸铁，其重量<1.10kg/套的直角型全铸铁扣件；重量<1.25kg/套的旋转型全铸铁扣件和对接型全铸铁扣件 |
|  | 45 | 自制简易吊架、物料提升机 |
| 临时用电 照明技术 | 46 | 瓷插式熔断器 |
|  | 47 | 木制配电箱 |
|  | 48 | 石板闸刀开关 |
|  | 49 | HK1、HK2、HK2P、HK8型闸刀开关 |
|  | 50 | 四芯电缆外加一芯、花线、胶质线 |
|  | 51 | 非标移动卷线开关盘 |
| 其它 | 52 | 无防窜烟措施单立（孔）管住宅共用排烟道、砖砌排烟道 |
|  | 53 | 用非耐碱玻璃纤维做增强材料的GRC住宅排烟气道 |
|  | 54 | 可燃排烟气道止回阀 |
|  | 55 | 聚丙烯加筋土挡墙拉筋带 |
|  | 56 | 混凝土保护层砂浆垫块 |
|  | 57 | 实心粘土砖检查井 |

# 二、限制使用类技术与产品

| 技术类别 | 序号 | 技术与产品名称 | 限制范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙体 材料、 保温 系统 及 辅配 材料 | 1 | 实心粘土砖 | 除修缮古建筑、文物保护等有特殊规定使用外，不得用于其他建筑工程 |
|  | 2 | 强度等级低于MU5的砌墙砖（砌块） | 不得用于民用建筑外围护结构 |
|  | 3 | 现场粘贴施工的无机轻集料保温砂浆外墙外保温面砖饰面系统 | 限用于建筑高度≤54m的民用建筑 |
|  | 4 | 以粘为主、以锚为辅的保温装饰板外墙保温系统 | 限用于建筑高度≤54m的民用建筑 |
|  | 5 | 有机板材类薄抹灰外墙外保温系统 | 限用于建筑高度≤27m的民用建筑 |
|  | 6 | 喷涂类薄抹灰外墙外保温系统 | 限用于建筑高度≤27m的民用建筑 |
|  | 7 | 薄石材保温装饰板外墙外保温系统 | 限用于建筑高度≤12m民用建筑 |
|  | 8 | 非耐碱玻纤网格布 | 不得用于水泥基的增强材料 |
| 建筑 幕墙、 门窗 及 配件 | 9 | 普通钢窗 | 不得用于居住建筑和有节能要求的公共建筑（非供暖制冷空调的民用建筑或空间除外） |
|  | 10 | 非断热金属型材制作的建筑外门窗 | 不得用于民用建筑外窗（有设计活动外遮阳及非供暖制冷空调的民用建筑或空间除外） |
|  | 11 | 现场施打结构胶的玻璃幕墙施工工艺 | 不得用于隐框和半隐框窗、幕墙工程 |
|  | 12 | 建筑玻璃用隔热涂料 | 不得用于新建民用建筑施工现场涂刷 |
|  | 13 | 建筑外窗用单点执手 | 不得用于居住建筑和有节能要求的公共建筑（非供暖制冷空调的民用建筑或空间除外） |
|  | 14 | 单层、非中空双层玻璃普通外门窗 | 不得用于有节能要求的民用建筑 |
| 给排水器 具及管道 | 15 | 镀锌钢管（内衬保护层的热镀锌钢管除外） | 不得用于生活给水管道 |
|  | 16 | 手触式冲洗阀 | 不得用于公共厕所 |
|  | 17 | 小便器（>3L） | 不得用于公共厕所 |
| 混凝土 的外加剂 | 18 | 尿素型混凝土防冻剂 | 不得用于建设工程的冬季混凝土施工 |
|  | 19 | 氯离子含量＞0.1%的混凝土防冻剂 | 不得用于预应力混凝土、钢筋混凝土工程 |
| 防水 材料 | 20 | 聚乙烯丙纶（涤纶）复合防水卷材 | 不得用于房屋建筑的屋面工程； 聚乙烯膜层厚度≤0.5㎜以下的卷材不允许用于房屋建筑的地下防水工程 |
|  | 21 | 溶剂型防水材料 | 不得用于通风条件差的地下防水工程或室内和其它不通风的防水工程。 |
| 结构 构件 | 22 | 人工挖孔桩(长径比≥6) | 不得用于软土地层，地下水位高的砂土层等地层及含有沼气等有害气体的特殊地层。因工程情况使用人工挖孔桩的项目，施工单位应制定专项施工方案并论证 |
|  | 23 | 钢筋砖过梁 | 不得用于宽度＞500mm的洞口 |
|  | 24 | 预应力混凝土管（D≤600mm） | 不得用于给水主干管 |
| 道桥施工 | 25 | 桥面沥青弹塑体填充式伸缩缝 | 不得用于大、中型市政桥梁 |
|  | 26 | 桥面连续构造处橡胶片隔离层材料 | 不得用于市政桥梁 |
| 建筑用钢筋 及 钢筋工程 | 27 | 冷拔低碳钢丝 | 不得作为工业与民用建筑预应力钢筋使用 |
|  | 28 | 钢筋闪光对焊 | 限用于建设工程中直径为≤22mm的热轧钢筋连接 |
|  | 29 | 电弧搭接焊 | 限用于建设工程中直径为≤22mm的热轧钢筋连接 |
| 机械 设备 | 30 | 钢筋砂轮切断机 | 不得用于施工现场钢筋切割 |
|  | 31 | 水泥搅拌桩单轴施工机械 | 不得用于基坑深度≥5m的建筑工程使用 |
|  | 32 | 白蚁防治药物屏障技术 | 不得用于学校、医院和住宅小区 |
|  | 33 | 卤素灯 | 不得用于新建公共建筑和成品住宅建筑 |